Data sheet:
	Age (days)
	Specimen no.
	Crushing load (lb)
	Specimen area (in2)
	Compressive strength (psi)
	Average compressive strength (psi)

	03
	1
	8828.25
	4
	2190.07
	2304.17

	
	2
	9473.45
	4
	2349.61
	

	
	3
	9565.62
	4
	2372.82
	

	07
	4
	10453.62
	4
	2593.27
	2290.16

	
	5
	6786.98
	4
	1683.89
	

	
	6
	10953.62
	4
	2593.27
	

	28
	7
	15478.10
	4
	3839.15
	3941.50

	
	8
	16611.13
	4
	4120.52
	

	
	9
	15579.26
	4
	3863.81
	



